# **Технические требования к суперсайтам формата 5×12 м**

**Требования к постерам СТАНДАРТНЫХ суперсайтов 5 х 12m винил (Для Санкт-Петербурга)**

* Материал – винил Frontlit, матовый, высокопрочная, 100% полиэстерная нить, 7/7 на см2, вес: 600 гр/м2, температурная устойчивость: от –30 до + 70 С, прозрачность: 10%, светостойкость: 7-8, прочность на разрыв при силе натяжения 2500 N/5 см, устойчивость к возгоранию: категория M4, DIN 75200.
* Печать – односторонняя, цветность 4 +0.
* Информационное поле – 11650 х 4650 мм (отступ – 200 мм от всех краев по периметру макета).



**Требование к размерам самоклейки для призматрона 5х12**

* + Английская призма 5x12;



* + Н- нахлест -15-20 мм;
	+ Ш - ширина – от 1 до 1, 25м;
	+ Размер самоклейки и видимой части - одинаковый;
	+ Информационное поле – 11800 х 4600 мм (отступ – 200 мм от всех краев по периметру макета);
	+ Толщина пленки для печати призм д. б, в пределах 70-80мкм.

Пленка должна иметь клеящий слой долговременного использования – "PERMANENT"